| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (Проект) |

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Меры для дефектоскопии изделий, выполненных методами аддитивных технологий

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

|  | Москва 2018 |
| --- | --- |

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП ВНИИОФИ).

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 182 «Аддитивные технологии».

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ____________ 20__ г. № __________.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

Правила применения настоящего стандарта  установлены в ГОСТ Р 1.0–2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту  публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст  изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты».  В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта  соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Стандартинформ, 2018

Проект, 1

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	2

3	Термины и определения	3

4	Общие положения	3

5	Требования к мерам	4

6	Виды и меры для НК	4

7	Порядок разработки и метрологической экспертизы    технической документации на меры	5

Приложение А (рекомендуемое)	7

Библиография	8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Меры для дефектоскопии изделий, выполненных методами аддитивных технологий

Дата введения –

# Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к металлическим мерам, выполненным методами аддитивных технологий и применяемым для проведения неразрушающего контроля изделий.

Примечание - Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений - винформационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 56542-2015 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов

ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Единицы величин

ГОСТ 2.103-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Стадии разработки

ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации (ЕСТД). Стадии разработки и виды документов. Общие положения

# Термины и определения

  - В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р 56542, а также следующие термины с соответствующими определениями:

    - Мера неразрушающего контроля – образец из материала определенного состава, предназначенный для воспроизведения и хранения одной или нескольких физических величин одного или нескольких заданных размеров и используемый для поверки, калибровки, оценки параметров средств неразрушающего контроля и аттестации методик измерений.

    - Дефект – несплошность, подлежащая регистрации.

    - Внутренняя полость – несплошность, образованная задержанным газом, выделяющимся при кристаллизации.

    - Пора – газовая полость практически сферической формы.

    - Поверхностный дефект – дефект, выходящий на поверхность объекта контроля.

    - Несплавление – отсутствие соединения между слоями основного металла изделия.

    - Подрез – углубление в основном металле изделия.

    - Включение – инородное вещество в металле шва.

    - Перекрестная полость – полости или пористость, растущие вдоль оси построения.

    - Полость с порошком - нерасплавленный порошок, находящийся внутри полости.

  - Сокращения:

НК – неразрушающий контроль;

СНК – средства неразрушающего контроля;

ТЗ – техническое задание;

МЭ – метрологическая экспертиза.

# Общие положения

  - Меры НК, выполненные методами аддитивных технологий (далее меры) предназначены для обеспечения единства и требуемой точности измерений посредством:

- поверки СНК;

- калибровки СНК;

- аттестации методик измерений.

  - Меры подлежат обязательному утверждению типа, поверке и внесению сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в установленном порядке.

  - Меры представляют собой натуральные образцы деталей (или их фрагменты) с искусственными или естественными дефектами, подлежащими выявлению при НК. Меры могут быть объединены в комплекты мер НК с учетом удобства их применения. К каждому экземпляру или комплекту мер НК должна быть приложена эксплуатационная документация, соответствующая требованиям ГОСТ 2.601.

  - НК, применимый для изделий полученных методами аддитивных технологий, подразделяется на следующие виды:

  - ультразвуковой;

  - магнитный;

  - оптический;

  - проникающими веществами;

  - радиационный;

Также допускается применять и другие виды НК не приведенные в настоящем стандарте.

# Требования к мерам

  - Для мер должны быть установлены технические и нормируемые метрологические характеристики с учетом применяемого метода НК, которые приводят в технической документации на них.

  - Техническими характеристиками мер являются:

- конструктивные (габаритные) размеры меры;

- характеристики свойств материалов, с установленными значениями величин, характеризующих физические, и другие свойства материала, из которого изготовлены меры;

- срок службы.

  - Нормируемыми метрологическими характеристиками мер НК являются:

- диапазоны значений координат, геометрических размеров и других физических характеристик дефектов для мер;

- допуск на изготовление (по геометрическим параметрам) меры;

- предел допускаемой погрешности меры.

  - Значения технических и нормированных метрологических характеристик мер должны быть выражены в единицах физической величины согласно ГОСТ 8.417

# Виды и меры для НК

  - Используя методы аддитивных технологий можно изготавливать меры моделей дефектов, применяемых для поверки, калибровки и настройки СНК используемых в различных видах НК, указанных в п. 4.4.

  - Основные типы дефектов возникающих в изделиях выполненных методами аддитивных технологий, во многом аналогичны дефектам возникающих в процессах сварки и литья. Такие дефекты приведены в приложении А.

# Порядок разработки и метрологической экспертизы технической документации на меры

  - В общем случае этапы разработки должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 и предусматривать для мер НК:

- разработку ТЗ, МЭ, согласование и утверждение ТЗ;

- разработку технической документации и ее МЭ;

- изготовление и испытания;

- утверждение и регистрацию;

  - Порядок разработки мер.

    - Основанием для разработки меры НК является ТЗ.

    - ТЗ разрабатывают и утверждают в порядке, установленном заказчиком и (или) разработчиком.

    - Для подтверждения значений показателей, определяющих технический и метрологический уровень, ТЗ может быть направлено разработчиком или заказчиком на МЭ в сторонние организации. Решение по полученным заключениям принимают разработчик и заказчик до утверждения ТЗ.

    - ТЗ должно содержать технические требования к мерам НК, определяющие их потребительские свойства и эффективность применения, порядок сдачи и приемки результатов разработки, а также соответствовать требованиям ГОСТ Р 15.301.

    - Требования ТЗ не должны противоречить требованиям, предъявляемым к материалам на исходную продукцию, а также обязательным требованиям в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к измерениям и единицам величин.

    - Разработку технической документации проводят в объеме, предусмотренном в ТЗ, и в соответствии с требованиями стандартов на конструкторскую и технологическую документацию.

    - В основной состав технической документации на меры НК входят: технические условия, руководство по эксплуатации, паспорт, программа испытаний, методика поверки.

    - Порядок разработки методик поверки для мер НК и их оформление должно соответствовать рекомендациям по межгосударственной стандартизации [1].

  - Порядок проведения метрологической экспертизы технической документации на меры.

    - МЭ технической документации на меры НК и настроечные образцы НК проводят в соответствии с рекомендациями по межгосударственной стандартизации [2].

    - В процессе МЭ осуществляют:

- оценку обоснованности состава измеряемых и контролируемых параметров, допустимых пределов их измерения (значений допускаемых погрешностей) требованиям ТЗ;

- оценку стабильности метрологических характеристик мер, в том числе характеристик погрешности воспроизведения контролируемой величины;

- оценку обеспечения возможности контроля параметров в процессе изготовления, испытаний и эксплуатации мер с помощью заданных измерительных систем и средств измерений (контролепригодность изделий);

- оценку соответствия требований безопасности при использовании мер, условий хранения, применения и транспортирования требованиям соответствующих нормативных документов.

    - Разработчик мер представляет на МЭ:

- ТЗ на разработку мер;

- техническую документацию;

- проект методики поверки мер;

- проекты нормативной и технологической документации на НК, в которой предусмотрено применение мер;

- результаты расчетно-экспериментальных метрологических исследований (при наличии).

При необходимости организацией, проводящей МЭ, могут быть запрошены дополнительные материалы.

    - МЭ документации на меры НК проводят аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с положениями Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" [3].

# Приложение А

# (рекомендуемое)

Таблица А.1 – Основные виды дефектов изделий выполненных методами аддитивных технологий

| № | Дефекты аддитивного производства готовых деталей | Вид контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внутренняя полость | Радиационный |
|  |  | Ультразвуковой |
| 2 | Перекрестная полость | Оптический |
|  |  | Радиационный |
|  |  | Ультразвуковой |
| 3 | Вытянутая полость | Оптический |
|  |  | Радиационный |
|  |  | Ультразвуковой |
| 4 | Полость с порошком | Радиационный |
|  |  | Ультразвуковой |
| 5 | Пора, пористость | Радиационный |
|  |  | Ультразвуковой |
| 6 | Поверхностный дефект | Оптический |
|  |  | Проникающими веществами |
|  |  | Магнитный |
| 7 | Несплавление | Оптический |
|  |  | Радиационный |
|  |  | Ультразвуковой |
| 8 | Подрез шва | Оптический |
|  |  | Радиационный |
|  |  | Ультразвуковой |
| 9 | Включения | Радиационный |
|  |  | Ультразвуковой |
| 10 | Неоднородность сварного шва | Оптический |
|  |  | Радиационный |
|  |  | Ультразвуковой |

# Библиография

[1] РМГ 51-2002 ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения

[2] РМГ 63-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации

[3] Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

УДК  620.179.1                         ОКС 19.100

Ключевые слова: контроль неразрушающий, виды контроля, меры, аддитивные технологии